| наименование | область применения | геометрические размеры (мм) | количество в упаковке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | толщина | ширина | длина | плит (шт) | м2 | м3 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO |
| XPS CARBON ECO группа горючести Г4 форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм - L , 20 мм- прямая | Коттеджное и малоэтажное строительство | 20 | 600 | 1200 | 20 | 14,4 | 0,288 |
|  |  | 30 | 580 | 1180 | 13 | 8,8972 | 0,266916 |
|  |  | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,844 | 0,27376 |
|  |  | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,4752 | 0,27376 |
|  |  | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,7376 | 0,27376 |
| ШВЕДСКАЯ ПЛИТА XPS CARBON ECO 400 SP |  | 100 | 580 | 2360 | 4 | 5,4752 | 0,54752 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF |
| XPS CARBON PROF 250 группа горючести Г4, прочность на сжатие - 250 Кпа | Новое строительство ПГС, ремонты | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,844 | 0,27376 |
| XPS CARBON PROF 30 группа горючести Г4 прочность на сжатие 300 КП форма кромки: L (уступом) |  | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,844 | 0,27376 |
|  |  | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,4752 | 0,27376 |
|  |  | 60 | 580 | 1180 | 7 | 4,7908 | 0,287448 |
| XPS CARBON PROF 300 RF группа горючести Г3 прочность на сжатие 300 Кпа |  | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,4752 | 0,27376 |
|  |  | 60 | 580 | 1180 | 7 | 4,7908 | 0,287448 |
| XPS CARBON PROF 400 группа горючести Г4 прочность на сжатие- 400 Кпа |  | 80 | 580 | 1180 | 5 | 3,422 | 0,27376 |
|  |  | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,7376 | 0,27376 |
| XPS CARBON PROF 400 RF группа горючести Г3 прочность на сжатие - 400 Кпа |  | 80 | 580 | 1180 | 5 | 3,422 | 0,27376 |
|  |  | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,7376 | 0,27376 |
|  |  | 120 | 580 | 1180 | 3 | 2,0532 | 0,246384 |
| XPS CARBON PROF 250 SLOPE Группа горючести Г4 прочность на сжатие -250 КПа | обустройство уклонов плоских кровель | ,4 % уклон (плита J) | 600 | 1200 | 20 | 14,4 | 0,288 |
|  |  | ,7 % уклон (плита A) | 600 | 1200 | 10 | 7,2 | 0,288 |
|  |  | ,4 % уклон (плита K) | 600 | 1200 | 12 | 8,64 | 0,288 |
|  |  | ,7 % уклон (плита B) | 580 | 1180 | 8 | 5,4752 | 0,27376 |
|  |  | ,3 % уклон (плита М) | 580 | 1180 | 4 | 2,7376 | 0,27376 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON SOLID |
| XPS CARBON SOLID 500 группа горючести Г4, прочность на сжатие 500 Кпа | дороги, спец сооружения, пром.полы, аэродромы, взлетные полосы, вертолетные площадки | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,844 | 0,27376 |
|  |  | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,4752 | 0,27376 |
|  |  | 60 | 580 | 1180 | 7 | 4,7908 | 0,28745 |
|  |  | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,7376 | 0,27376 |
| XPS CARBON SOLID 700 группа горючести Г4, прочность на сжатие 700 Кпа |  | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,4752 | 0,27376 |
| XPS CARBON SOLID 1000 группа горючести Г4, прочность на сжатие 1000 Кпа |  | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,4752 | 0,27376 |